T/JXBMIF

江西省建筑材料工业联合会团体标准

T/JXBMIF XXX—2022

FRP-HDPE增强缠绕双层复合管

FRP-HDPE reinforced enwound double-layer composite pipes

（征求意见稿）

- 2022 - XX - XX发布

2022 - XX - XX实施

江西省建筑材料工业联合会   发布

目  次

前言	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义、符号、缩略语	2

4 原材料	3

5 分类与标记	4

6 结构型式与连接方式	5

7 技术要求	6

8 试验方法	8

9 检验规则	10

10 标志、运输、贮存	11

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则进行起草。

本标准由江西强发科技有限公司提出。

本标准由江西省建筑材料工业联合会批准。

本标准由江西省建筑材料工业联合会发布。

本标准主要起草单位：江西强发科技有限公司、江西省建材科研设计院有限公司、江西省建材产品质量监督检验站有限公司。

本标准主要起草人：黄子明、李荣付、张淑萍、严水明、李文、刘俊。

FRP-HDPE增强缠绕双层复合管

- 范围

本标准规定了FRP-HDPE增强缠绕双层复合管材的术语和定义、符号、缩略语、原材料、分类与标记、结构型式与连接方式、技术要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存。

本标准适用于以高密度聚乙烯（HDPE）树脂为主要原料，采用缠绕成型工艺，经加工制成管道，管道外表面经处理后，以不饱和聚酯树脂为基体，以玻璃纤维及其制品为增强材料，采用定长缠绕工艺制成的复合管道。

本标准规定的管材适用于长期工作温度在45℃以下的埋地排水、排污等工程。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1033.1-2008	  塑料  非泡沫塑料密度的测定  第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法

GB/T 2576-2005  纤维增强塑料树脂不可溶分含量试验方法

GB/T 2828.1-2012  	计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2918-2018  塑料  试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 3682.1-2018  	塑料  热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定 第1部分：标准方法

GB/T 3854-2017  增强塑料巴柯尔硬度试验方法

GB/T 6111-2018  流体输送用热塑性塑料管道系统  耐内压性能的测定

GB/T 8237-2005  纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂

GB/T 8806-2008  塑料管道系统  塑料部件尺寸的测定

GB/T 9345.1-2008  塑料  灰分的测定  第1部分：通用方法

GB/T 9647-2015  热塑性塑料管材  环刚度的测定

GB/T 18042-2000  热塑性塑料管材蠕变比率的试验方法

GB/T 18369-2008  玻璃纤维无捻粗纱

GB/T 19466.6-2009  塑料  差示扫描量热法（DSC）第6部分：氧化诱导时间（等温OIT）和氧化诱导温度（动态OIT）的测定

GB/T 19472.2-2017  埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统  第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材

GB/T 21873-2008  橡胶密封件  给、排水管及污水管道用接口密封圈  材料规范

- 术语和定义、符号、缩略语

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - FRP-HDPE增强缠绕双层复合管  FRP-HDPE reinforced enwound double-layer composite pipes

内层为HDPE主体层，外层为FRP增强层，以高密度聚乙烯（HDPE）树脂为主要原料，采用缠绕成型工艺，经加工制成管道，管道外表面经处理后，以不饱和聚酯树脂为基体，以玻璃纤维及其制品为增强材料，采用定长缠绕工艺制成的复合管道。

    - 公称尺寸DN/ID  nominal size DN/ID

管材内径尺寸的名义数值。

    - 外径de  outside diameter

在管材或管材插口上任一处横断面外径的测量值。

    - 平均外径dem  mean outside diameter

管材或管材插口端任一横断面的外圆周长除以3.142（圆周率）并向上圆整到0.1mm得到的值。

    - 内径di  inside diameter

在管材（不包括承口）的任一处垂直轴向横断面的内径测量值。

    - 平均内径dim  mean inside diameter

相互垂直的两个或多个内径测量值的算术平均值。

    - 壁厚e  wall thickness

在管材圆周上任一点测量的管壁厚度。

    - 结构高度ec  structure height

聚乙烯主体层管壁内表面到肋顶端之间的径向距离。

    - 空腔部位下内层壁厚e2  inner wall of the cavity part thickness

管材HDPE主体层任一处的空腔部位下方内壁与内表面之间的壁厚。

    - 有效长度L  effective length

管材总长度与其承口插入深度的差。

    - 公称环刚度SN  nominal ring stiffness

管材环刚度的公称值，通常是一个便于使用的圆整数。

  - 符号

- 表1中的符号适用于本文件。

- 表1  符号

| 符号 | 名称 |
| --- | --- |
| DN/ID | 公称尺寸 |
| de | 外径 |
| dem | 平均外径 |
| di | 内径 |
| dim | 平均内径 |
| dim,min | 最小平均内径 |
| e | 壁厚 |
| ec | HDPE主体层结构高度 |
| e1 | FRP增强层壁厚 |
| e1,min | FRP增强层最小壁厚 |
| e2 | HDPE主体层空腔部位下内层壁厚 |
| e2,min | HDPE主体层空腔部位下最小内层壁厚 |
| L | 管材有效长度 |
| L1 | 弹性密封件连接接合长度 |
| L1,min | 弹性密封件连接最小接合长度 |

  - 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

HDPE                                高密度聚乙烯（High density dolyethylene）

MPR                                 熔体质量流动速率（Melt mass-flow rate）

OIT                                  氧化诱导时间（Oxidation induction time）

SN                                   公称环刚度（Nominal ring stiffness）

TIR                                  真实冲击率（True impact rate）

- 原材料

  - 高密度聚乙烯（HDPE）树脂

生产管材所用的高密度聚乙烯（HDPE）树脂，其性能应满足表2的规定。

- 表2  高密度聚乙烯（HDPE）树脂性能

| 序号 | 项目 |  | 要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内压试验a | 80℃，4.0Mpa（环应力），165h | 无破坏、无渗漏 | GB/T 6111-2018 采用 A型密封接头 |
|  |  | 80℃，2.8Mpa（环应力），1000h |  |  |
| 2 | 熔体质量流动速率MFR(190℃，5kg)/(g/10min) |  | ≤1.6 | GB/T 3682.1-2018 |
| 3 | 密度/(kg/m3) |  | ≥930（基础树脂） | GB/T 1033.1-2008 |
| 4 | 氧化诱导时间OIT(200℃/铝皿)/min |  | ≥40 | GB/T 19466.6-2009 |
| a 用该原材料挤出的实壁管进行实验。 |  |  |  |  |

  - 玻璃纤维增强材料

应采用无碱玻璃纤维及其制品作为增强材料，其性能应符合GB/T 18369-2008的规定。无碱玻璃纤维制品应符合相应的国家或行业标准的规定。

  - 不饱和聚酯树脂

所采用的不饱和聚酯树脂应符合GB/T 8237-2005的规定。

  - 回用料

允许少量使用来自本厂生产的同种管材的清洁回用料。

  - 弹性密封件

弹性密封件的材料应符合GB/T 21873-2008的规定。

- 分类与标记

  - 分类

- 管材按公称环刚度等级分类，见表3。

- 表3  公称环刚度等级

| 级别 | SN8 | SN10 | SN12.5 | SN16 | SN20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称环刚度（kN/m2） | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 |

  - 标记

    - 标记图示

标准编号

公称环刚度等级

公称尺寸

产品名称

    - 标记示例

- 公称尺寸为300mm，公称环刚度等级为SN8的FRP-HDPE增强缠绕双层复合管标记为：

FRP-HDPE增强缠绕双层复合管 DN/ID300 SN8 T/JXBMIF XXX-2022

- 结构型式与连接方式

  - 管材的结构型式

管材结构如图1所示。

e1——FRP增强层壁厚；

e2——HDPE主体层空腔部位下内层壁厚；

ec——HDPE主体层结构高度；

di——内径。

图1  管材结构示意图

  - 连接方式

管材使用弹性密封连接方式，如图2所示。

L1——弹性密封件连接接合长度；

L——管材有效长度；

di——内径。

图2  弹性密封连接示意图

- 技术要求

  - 颜色

管材的HDPE主体层一般为黄色，FRP增强层一般为绿色，其他颜色可由供需双方商定。

  - 外观

    - 管材外表面应无明显缺陷；管材内表面应平整，无气泡和可见杂质，熔缝无脱开。

    - 管材内外层应无脱开，管端面应平齐，边棱应无毛刺。

  - 规格尺寸

    - 长度

管材的有效长度L一般为6m，其他长度由供需双方协商确定。管材的有效长度不应有负偏差。

    - 其他尺寸

- 管材的最小平均内径dim,min，FRP增强层最小壁厚e1,min，HDPE主体层空腔部位下最小内层壁厚e2,min均应符合表4的规定，管材的其他尺寸由生产厂商确定。

- 表4  管材的尺寸                              单位为mm

| 公称尺寸 DN/ID | 最小平均内径 dim,min | FRP增强层最小壁厚 e1,min | HDPE主体层空腔部位下最小内层壁厚e2,min |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | 195 | 4.0 | 1.1 |
| 300 | 294 | 4.5 | 1.7 |
| 400 | 392 | 5.0 | 2.3 |
| 500 | 490 | 5.6 | 3.0 |
| 600 | 588 | 6.3 | 3.5 |
| 700 | 673 | 7.0 | 4.1 |
| 800 | 785 | 7.6 | 4.5 |
| 900 | 885 | 8.5 | 5.0 |
| 1000 | 985 | 8.5 | 5.0 |
| 1100 | 1085 | 8.5 | 5.0 |
| 1200 | 1185 | 8.5 | 5.0 |
| 1300 | 1285 | 9.5 | 6.0 |
| 1400 | 1385 | 9.5 | 6.0 |
| 1500 | 1485 | 9.5 | 6.0 |
| 1600 | 1585 | 9.5 | 6.0 |

  - 巴柯尔硬度

管材FRP增强层外表面的巴柯尔硬度应不小于40。

  - 树脂不可溶分含量

管材FRP增强层中树脂的不可溶分含量应不小于90%。

  - 氧化诱导时间OIT

管材HDPE主体层的氧化诱导时间OIT应不小于30min。

  - 灰分

管材HDPE主体层的灰分应不大于3%。

  - 密度

管材HDPE主体层的密度应不小于930kg/m3。

  - 复合管材的物理力学性能

复合管材的物理力学性能应符合表5的规定。

- 表5  复合管材的物理力学性能

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 环刚度/(kN/m2) | SN8 | ≥8 |
|  | SN10 | ≥10 |
|  | SN12.5 | ≥12.5 |
|  | SN16 | ≥16 |
|  | SN20 | ≥20 |
| 冲击性能 TIR/% |  | ≤10 |
| 烘箱试验 |  | 管材应无分层、无开裂 |
| 环柔性 |  | 试样圆滑，无分层，无反向弯曲，无破裂， FRP增强层无纤维断裂 |
| 蠕变比率 |  | ≤4 |

  - 系统适用性

- 系统适用性要求应符合表6的规定。

- 表6  系统适用性要求

| 项目 | 试验参数 | 要 求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 弹性密封件连接的密封性 | 条件B：径向变形 管材变形10% 承口变形5% 温度：23℃±2℃ | 较低的内部静液压（15min）0.005MPa | 无泄漏 |
|  |  | 较高的内部静液压（15min）0.05MPa | 无泄漏 |
|  |  | 内部气压（15min） —0.03MPa | ≤—0.027MPa |
|  | 条件C：角度偏转 DN/ID≤300：2º 400≤DN/ID≤600：1.5º DN/ID＞600：1º 温度：23℃±2℃ | 较低的内部静液压（15min）0.005MPa | 无泄漏 |
|  |  | 较高的内部静液压（15min）0.05MPa | 无泄漏 |
|  |  | 内部气压（15min） —0.03MPa | ≤—0.027MPa |

- 试验方法

  - 试样的状态调节

- 除另有规定外，试样应按GB/T 2918-2018的规定，在23°C±2°C条件下，对试样进行状态调节和试验，

- 状态调节时间应不少于24h，当管材DN/ID>600mm时状态调节时间应不少于48h。

  - 颜色和外观

按GB/T 19472.2-2017中8.2的规定进行。

  - 规格尺寸

    - 长度

按GB/T 8806-2008的规定进行。

    - 平均内径

按GB/T 19472.2-2017中8.3.2的规定进行。

    - 壁厚

按GB/T 19472.2-2017中8.3.3的规定进行。

  - 巴柯尔硬度

按GB/T 3854-2017的规定进行。

  - 树脂不可溶分含量

按GB/T 2576-2005的规定进行。

  - 氧化诱导时间

- 按GB/T 19466.6-2009的规定进行，试验温度200℃（铝皿）。试验数量为3个，试验结果取最小值。

  - 灰分

按GB/T 9345.1-2008中方法A的规定进行，试验温度850℃±50℃。

  - 密度

按GB/T 1033.1-2008中A法的规定进行，试验温度23℃±0.5℃。

  - 环刚度

按GB/T 9647-2015的规定进行。

  - 冲击性能

- 按GB/T 19472.2-2017中8.10的规定进行。

  - 烘箱试验

按GB/T 19472.2-2017中8.5的规定进行。

  - 环柔性

按GB/T 19472.2-2017中8.11的规定进行。

  - 蠕变比率

按GB/T 18042-2000的规定进行。

  - 弹性密封件连接的密封性

按GB/T 19472.2-2017中附录E的规定进行，试验参数见表6。

- 检验规则

  - 组批

同一批原材料，同一配方和工艺情况下生产的同一规格管材为一批，管材公称尺寸≤500mm时，每批数量不超过60t，如果生产7d尚不足60t，则以7d产量为一批；管材公称尺寸＞500mm时，每批数量不超过300t，如果生产30d尚不足300t，则以30d产量为一批。

  - 出厂检验

    - 出厂检验项目为颜色、外观、规格尺寸、巴柯尔硬度、树脂不可溶分含量、灰分、氧化诱导时间、密度、环刚度和环柔性。

    - 7.1、7.2和7.3的项目检验按GB/T 2828.1-2012的规定进行抽样，采用正常检验一次抽样方案，按一般检查水平Ⅰ，接收质量限（AQL）4.0。抽样方案见表7。

- 表7  抽样方案                               单位为根

| 批量N | 样本大小n | 接收数Ac | 拒收数Rc |
| --- | --- | --- | --- |
| 2～15 | 2 | 0 | 1 |
| 16～25 | 3 | 0 | 1 |
| 26～90 | 5 | 0 | 1 |
| 91～150 | 8 | 1 | 2 |
| 151～280 | 13 | 1 | 2 |
| 281～500 | 20 | 2 | 3 |
| 501～1200 | 32 | 3 | 4 |
| 1201～3200 | 50 | 5 | 6 |
| 3201～10000 | 80 | 7 | 8 |

    - 在按9.2.2规定检验合格的样品中，随机抽取足够的样品进行巴柯尔硬度、树脂不可溶分含量、灰分、氧化诱导时间、密度、环刚度和环柔性检验。

  - 型式检验

型式检验项目为第7章规定的全部技术要求项目。一般情况下每三年进行一次型式检验。若有以下情况之一时，应进行型式检验：

a) 项目竣工投产时；

b) 产品的结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c) 因任何原因产品停产一年，恢复生产时；

d) 出厂检验结果与最近一次型式检验结果有较大差别时。

  - 判定规则

- 7.1、7.2和7.3按表8进行判定。7.4～7.9中有一项达不到规定指标时，在按9.2.2抽样方案抽取的合格样品中再抽取双倍样品进行该项的复验，如仍不合格，则判该批为不合格批。

- 标志、运输和贮存

  - 标志

产品上至少应有下列永久性标志：

a) 按5.2规定的标记；

b) 生产厂名和（或）商标；

c) 生产日期。

  - 运输

    - 管材在装卸运输时，不得受剧烈撞击、摔碰和重压。

    - 管径较小，且重量轻的管材，可由人工装卸。管径较大的管材，应用机械装卸。当采用机械装卸管材时，管材上两吊点应在距离管两端约1/4管长处。

    - 管材的起吊宜用柔性绳索，若用铁链或钢索起吊，应在吊索与管道棱角处衬填橡胶或其他柔性物。

    - 车、船底部与管材接触处应尽量平坦，并应有防止滚动和互相碰撞的措施，不应接触尖锐锋利物体，以免划伤管材。

  - 贮存

    - 管材应按类型、规格、等级分类堆放。

    - 堆放场地应平整，堆放应整齐，堆放高度不应超过2m。堆放处应远离热源，不宜长期露天存放。