TB

江西省建材联合会团体标准

T/JXBMIF XXXXX—20XX

聚烯烃加筋复合管

Steel wire reinforced polyolefin composite pipes

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

江西省建筑材料工业联合会   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020的规定起草。

本标准共分9章，内容包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、符号、缩略语、原材料、分类与标记、结构型式与连接方式、技术要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存。

本标准由江西省建筑材料工业联合会负责管理、解释和归口。

本标准主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

主编单位：江西奇创新材料有限公司、江西省建材科研设计院有限公司、四川蓝川管道有限公司。

参编单位：江西省建材产品质量监督检验站有限公司、江西瑞钛管道有限公司、国家建材产品质量检验中心（四川）、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司、中国市政工程西南设计研究总院有限公司、核工业西南勘察设计研究院有限公司、中交第四航务工程勘察设计院有限公司、大连市市政设计研究院有限责任公司、四川中瀚管道工程有限公司，张掖市泉威管道科技有限公司，湖南华塑科技有限公司，江西瀚博智通科技有限公司、绵阳市盈亨管道科技有限公司。

主要起草人：胡奇彪  李荣付  张淑萍  严水明  万成龙  李文  刘俊  李滔明  李像  夏璐  杨明昆  贺进军  贺海军

主要审查人：

聚烯烃加筋复合管

- 范围

本标准规定了聚烯烃加筋复合管材的术语和定义、符号、缩略语、原材料、分类与标记、结构型式与连接方式、技术要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存。

本标准适用于长期输送介质温度在45℃以下的雨水、污水、废水等埋地排水管道。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1033.1-2008	  塑料  非泡沫塑料密度的测定  第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法

GB/T 2828.1-2012  	计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2918-2018  塑料  试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 3682.1-2018  	塑料  热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定 第1部分：标准方法

GB/T 4357-2022  冷拉碳素弹簧钢丝

GB/T 6111-2018  流体输送用热塑性塑料管道系统  耐内压性能的测定

GB/T 8806-2008  塑料管道系统  塑料部件尺寸的测定

GB/T 9345.1-2008  塑料  灰分的测定  第1部分：通用方法

GB/T 9647-2015  热塑性塑料管材  环刚度的测定

GB/T 18042-2000  热塑性塑料管材蠕变比率的试验方法

GB/T 19466.6-2009  塑料  差示扫描量热法（DSC）第6部分：氧化诱导时间（等温OIT）和氧化诱导温度（动态OIT）的测定

GB/T 19472.2-2017  埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统  第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材

GB/T 21873-2008  橡胶密封件  给、排水管及污水管道用接口密封圈  材料规范

CJ/T 225-2011  埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管

- 术语和定义、符号、缩略语

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 聚烯烃加筋复合管  Steel wire reinforced polyolefin composite pipes

以聚烯烃树脂为基体，管壁中设置连续缠绕的碳素弹簧钢丝，并以塑钢复合加强肋作为辅助支撑结构，经热熔、加压、螺旋缠绕复合制成的管材。

    - 塑钢复合加强肋

使用中空的三角形、方形或梯形聚烯烃管，顶层热合钢丝，螺旋缠绕热合在管体外表面起增强管材环刚度作用的聚烯烃钢丝复合结构体。

    - 公称尺寸DN/ID  nominal size DN/ID

管材内径尺寸的名义数值。

    - 外径de  outside diameter

在管材或管材插口上任一处横断面外径的测量值。

    - 平均外径dem  mean outside diameter

管材或管材插口端任一横断面的外圆周长除以3.142（圆周率）并向上圆整到0.1mm得到的值。

    - 内径di  inside diameter

在管材（不包括承口）的任一处垂直轴向横断面的内径测量值。

    - 平均内径dim  mean inside diameter

相互垂直的两个或多个内径测量值的算术平均值。

    - 壁厚e  wall thickness

在管材圆周上任一点测量的管壁厚度。

    - 结构高度ec  structure height

管壁内表面到肋顶端之间的径向距离。

    - 内层壁厚e1  inner wall of the cavity part thickness

管材加强肋之间任意点的壁厚。

    - 公称环刚度SN  nominal ring stiffness

管材环刚度的公称值，通常是一个便于使用的圆整数。

  - 符号

下列符号适用于本文件。

DN/ID             	公称尺寸

de                	外径

dem               	平均外径

di                	内径

dim               	平均内径

dim,min             	最小平均内径

e                 	壁厚

ec               	结构高度

e1               	内层壁厚

e1,min           	最小内层壁厚

L               	长度

  - 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

MFR          	熔体质量流动速率(Melt mass-flow rate)

OIT             	氧化诱导时间(Oxidation induction time)

SN                	公称环刚度(Nominal ring stiffness)

SRPO   	聚烯烃加筋复合管(Steel wire reinforced polyolefin composite pipes)

TIR          	真实冲击率(True impact rate)

- 原材料

  - 聚烯烃树脂

生产管材所用的聚烯烃树脂，其性能应满足表1的规定。

表1  聚烯烃树脂性能

| 序号 | 项目 | 要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内压试验a | 80℃，4.0Mpa（环应力），165h | 无破坏、无渗漏 | GB/T 6111-2018 采用 A型密封接头 |
|  |  | 80℃，2.8Mpa（环应力），1000h |  |  |
| 2 | 熔体质量流动速率MFR(190℃，5kg)/(g/10min) | ≤1.6 | GB/T 3682.1-2018 |
| 3 | 密度/(kg/m3) | ≥930（基础树脂） | GB/T 1033.1-2008 |
| 4 | 氧化诱导时间OIT(200℃/铝皿)/min | ≥30 | GB/T 19466.6-2009 |
| a 用该原材料挤出的实壁管进行试验。 |

  - 钢丝

钢丝应符合GB/T 4357-2022的规定。

  - 回用料

允许少量使用来自本厂生产的同种管材的清洁回用料。

  - 弹性密封件

弹性密封件的材料应符合GB/T 21873-2008的规定。

- 分类与标记

  - 分类

    - 按公称环刚度等级分类

管材按公称环刚度等级分类，见表2。

表2  公称环刚度等级

| 级别 | SN8 | SN10 | SN12.5 | SN16 | SN20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称环刚度（kN/m2） | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 |

    - 按结构型式分类

管材按结构型式分为三维棱柱中空钢丝增强缠绕管（A型管），中空方形聚烯烃加筋复合管（B型管），热态缠绕聚烯烃加筋复合管（C型管）和聚烯烃实壁立筋合金复合管（D型管），见6.1。

  - 标记

    - 标记图示

    - 标记示例

公称尺寸为600mm，公称环刚度等级为SN10的B型聚烯烃加筋复合管标记为：

SRPO B DN/ID600 SN10 T/JXBMIF XXX-2023

- 结构型式与连接方式

  - 管材的结构型式

    - A型管：三维棱柱中空钢丝增强缠绕管

A型管结构如图1所示。

说明：

di——内径；

de——外径；

e1——内层壁厚；

ec——结构高度；

1——钢丝；

2——粘结材料层；

3——加强肋；

4——耐磨层。

图1  A型管结构示意图

    - B型管：中空方形聚烯烃加筋复合管

B型管结构如图2所示。

说明：

di——内径；

de——外径；

e1——内层壁厚；

ec——结构高度；

1——钢丝；

2——粘结材料层；

3——加强肋。

图2  B型管结构示意图

    - C型管：热态缠绕聚烯烃加筋复合管

C型管结构如图3所示。

说明：

di——内径；

de——外径；

e1——内层壁厚；

ec——结构高度；

1——钢丝；

2——粘结材料层；

3——加强肋。

图3  C型管结构示意图

    - D型管：聚烯烃实壁立筋合金复合管

D型管结构如图4所示。

说明：

di——内径；

de——外径；

e1——内层壁厚；

ec——结构高度；

1——PE端帽；

2——高弹性模量塑料；

3——钢丝；

4——PE立筋。

图4  D型管结构示意图

  - 连接方式

管材连接方式有弹性密封连接方式、双胶圈承插连接方式、热熔焊接连接方式、法兰连接方式和卡箍式连接柔性连接方式。

    - 弹性密封连接方式

图5  弹性密封连接示意图

    - 双胶圈承插连接方式

说明：

1——卡扣；

2——承口；

3——密封胶圈；

4——插口。

图6  双胶圈承插连接示意图

    - 热熔焊接连接方式

图7  热熔焊接连接示意图

    - 法兰连接方式

图8  法兰连接示意图

    - 卡箍式柔性连接方式

图9  卡箍式柔性连接示意图

- 技术要求

  - 颜色

管材颜色一般为蓝色，其他颜色可由供需双方商定。

  - 外观

    - 管材内表面应平整，内外壁应无气泡和可见杂质，熔缝无脱开，加强肋应规整，无钢丝裸露。

    - 管材两端应切割平整，并与管轴线垂直。管端焊接接头表面应平整、光滑，无毛刺、钢丝裸露等缺陷。

  - 规格尺寸

    - 长度

管材长度L一般为6m、8m、10m、12m，其他长度由供需双方协商确定。管材长度不应有负偏差。

    - 其他尺寸

管材的最小平均内径dim,min、最小内层壁厚e1,min均应符合表3的规定，管材的其他尺寸由生产厂商确定。

表3  管材的尺寸                              单位为mm

| 公称尺寸 DN/ID | 最小平均内径 dim,min | 最小内层壁厚 e1,min |
| --- | --- | --- |
| 200 | 195 | 1.6 |
| 300 | 294 | 1.8 |
| 400 | 392 | 2.2 |
| 500 | 490 | 2.5 |
| 600 | 588 | 3.0 |
| 800 | 785 | 3.3 |
| 1 000 | 985 | 4.0 |
| 1 200 | 1 185 | 5.0 |
| 1 400 | 1 385 | 6.0 |
| 1 500 | 1 485 | 6.0 |
| 1 600 | 1 585 | 6.0 |
| 1 700 | 1 685 | 6.0 |
| 1 800 | 1 785 | 6.0 |
| 1 900 | 1 885 | 6.0 |
| 2 000 | 1 985 | 6.0 |
| 2 100 | 2 085 | 6.0 |
| 2 200 | 2 185 | 7.0 |
| 2 300 | 2 285 | 8.0 |
| 2 400 | 2 385 | 9.0 |
| 2 500 | 2 485 | 10.0 |
| 2 600 | 2 585 | 10.0 |
| 2 700 | 2 685 | 10.0 |
| 2 800 | 2 785 | 10.0 |

  - 物理力学性能

    - 管材的物理性能

管材的物理性能应符合表4的规定。

表4  管材的物理性能

| 项 目 | 试验参数 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 烘箱试验a | 试验温度：110℃±2℃ 试验时间：e≤8mm，30min e＞8mm，60min | 熔接处应无分层、无开裂 |
| 灰分/% | 试验温度：850℃±50℃ | ≤3 |
| 氧化诱导时间OIT/min | 试验温度：200℃（铝皿） | ≥30 |
| 密度/(kg/m3) | 试验温度：23℃±0.5℃ | ≥930 |
| a e 是管材测量的最大壁厚，不包括结构高度。 |

    - 管材的力学性能

管材的力学性能应符合表5的规定。

表5  管材的力学性能

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 环刚度/(kN/m2) | SN8 | ≥8 |
|  | SN10 | ≥10 |
|  | SN12.5 | ≥12.5 |
|  | SN16 | ≥16 |
|  | SN20 | ≥20 |
| 冲击性能 TIR/% | ≤10 |
| 环柔性 | 试样圆滑，无反向弯曲，无破裂，试样沿肋切割处开始的撕裂允许小于0.075DN/ID或75mm（取较小值） |
| 蠕变比率 | ≤4 |
| 熔接处的拉伸力/N | DN/ID≤300 | ≥380 |
|  | 400≤DN/ID≤500 | ≥510 |
|  | 600≤DN/ID≤700 | ≥760 |
|  | 800≤DN/ID≤1 700 | ≥1 020 |
|  | 1 800≤DN/ID≤2 400 | ≥1 428 |
|  | DN/ID≥2 500 | ≥1 650 |

  - 系统适用性

系统适用性要求应符合表6的规定。

表6  系统适用性要求

| 项目 | 试验参数 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 弹性密封连接/双胶圈承插连接/卡箍式柔性连接的密封性 | 条件B：径向变形 管材变形10% 承口变形5% 温度：23℃±2℃ | 较低的内部静液压（15min）0.005MPa | 无泄漏 |
|  |  | 较高的内部静液压（15min）0.05MPa | 无泄漏 |
|  |  | 内部气压（15min） —0.03MPa | ≤—0.027MPa |
|  | 条件C：角度偏转 DN/ID≤300：2º 400≤DN/ID≤600：1.5º DN/ID＞600：1º 温度：23℃±2℃ | 较低的内部静液压（15min）0.005MPa | 无泄漏 |
|  |  | 较高的内部静液压（15min）0.05MPa | 无泄漏 |
|  |  | 内部气压（15min） —0.03MPa | ≤—0.027MPa |
| 热熔焊接连接的拉伸力 | 最小拉伸力应符合表5中熔接处的拉伸力要求 | 连接不破坏 |
| 法兰连接的水压密封试验 | 0.1MPa（15min） | 无泄漏 |

- 试验方法

  - 试样的状态调节

除另有规定外，试样应按GB/T 2918-2018的规定，在23℃±2℃条件下，对试样进行状态调节和试验，

状态调节时间应不少于24h，当管材DN/ID＞600mm时状态调节时间应不少于48h。

  - 颜色和外观

按GB/T 19472.2-2017中8.2的规定进行。

  - 规格尺寸

    - 长度

按GB/T 8806-2008的规定进行。

    - 平均内径

按GB/T 19472.2-2017中8.3.2的规定进行。

    - 壁厚

按GB/T 19472.2-2017中8.3.3的规定进行。

  - 烘箱试验

按GB/T 19472.2-2017中8.5的规定进行。

  - 灰分

按GB/T 9345.1-2008中方法A的规定进行，试验温度850℃±50℃。

  - 氧化诱导时间

按GB/T 19466.6-2009的规定进行，试验温度200℃（铝皿）。试验数量为3个，试验结果取最小值。

  - 密度

按GB/T 1033.1-2008中A法的规定进行，试验温度23℃±0.5℃。

  - 环刚度

按GB/T 9647-2015的规定进行。

  - 冲击性能

按GB/T 19472.2-2017中8.10的规定进行。

  - 环柔性

按GB/T 19472.2-2017中8.11的规定进行。

蠕变比率

按GB/T 18042-2000的规定进行。

  - 熔接处的拉伸力

按GB/T 19472.2-2017中8.13的规定进行。

  - 系统适用性

    - 弹性密封连接/双胶圈承插连接/卡箍式柔性连接

按GB/T 19472.2-2017中附录E的规定进行，试验参数见表6。

    - 热熔焊接连接的拉伸力

按GB/T 19472.2-2017中8.14.2的规定进行。

    - 法兰连接的水压密封试验

按CJ/T 225-2011中附录F的规定进行。

- 检验规则

  - 组批

同一批原材料，同一配方和工艺情况下生产的同一规格管材为一批，管材公称尺寸≤500mm时，每批数量不超过60t，如果生产7d尚不足60t，则以7d产量为一批；管材公称尺寸＞500mm时，每批数量不超过300t，如果生产30d尚不足300t，则以30d产量为一批。

  - 出厂检验

    - 出厂检验项目为颜色、外观、规格尺寸、灰分、氧化诱导时间、密度、环刚度、环柔性和熔接处的拉伸力。

表7  抽样方案                               单位为根

| 批量N | 样本大小n | 接收数Ac | 拒收数Rc |
| --- | --- | --- | --- |
| 2～15 | 2 | 0 | 1 |
| 16～25 | 3 | 0 | 1 |
| 26～90 | 5 | 0 | 1 |
| 91～150 | 8 | 1 | 2 |
| 151～280 | 13 | 1 | 2 |
| 281～500 | 20 | 2 | 3 |
| 501～1 200 | 32 | 3 | 4 |
| 1 201～3 200 | 50 | 5 | 6 |
| 3 201～10 000 | 80 | 7 | 8 |

    - 7.1、7.2和7.3的项目检验按GB/T 2828.1-2012的规定进行抽样，采用正常检验一次抽样方案，按一般检查水平Ⅰ，接收质量限（AQL）4.0。抽样方案见表7。

    - 在按9.2.2规定检验合格的样品中，随机抽取足够的样品进行灰分、氧化诱导时间、密度、环刚度、环柔性和熔接处的拉伸力检验。

  - 型式检验

型式检验项目为第7章规定的全部技术要求项目。一般情况下每三年进行一次型式检验。若有以下情况之一时，应进行型式检验：

a) 项目竣工投产时；

b) 产品的结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c) 因任何原因产品停产一年，恢复生产时；

d) 出厂检验结果与最近一次型式检验结果有较大差别时。

  - 判定规则

7.1、7.2和7.3按表7进行判定。7.4～7.9中有一项达不到规定指标时，在按9.2.2抽样方案抽取的合格样品中再抽取双倍样品进行该项的复验，如仍不合格，则判该批为不合格批。

- 标志、运输和贮存

  - 标志

产品上至少应有下列永久性标志：

a) 按5.2规定的标记；

b) 生产厂名和（或）商标；

c) 生产日期。

  - 运输

    - 管材在装卸运输时，不得受剧烈撞击、摔碰和重压。

    - 管径较小，且重量轻的管材，可由人工装卸。管径较大的管材，应用机械装卸。当采用机械装卸管材时，管材上两吊点应在距离管两端约1/4管长处。

    - 车、船底部与管材接触处应尽量平坦，并应有防止滚动和互相碰撞的措施，不应接触尖锐锋利物体，以免划伤管材。

  - 贮存

    - 管材应按类型、规格、等级分类堆放。

    - 堆放场地应平整，堆放应整齐，堆放高度不应超过4m。堆放处应远离热源，不宜长期露天存放。

# Text boxes

标准编号

公称环刚度等级

公称尺寸

结构型式

产品名称

A放大

B放大

C放大

D放大