TB

江西省建材联合会团体标准

T/JXBMIF019—2024

HDPE纳米三维防锥合金管

HDPE nano three-dimensional anti cone alloy pipes

（征求意见稿）

- 20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

江西省建筑材料工业联合会   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020的规定起草。

本标准共分10章，内容包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、符号、缩略语、原材料、分类与标记、结构型式与连接方式、技术要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存。

本标准由江西省建筑材料工业联合会负责管理、解释和归口。

本标准主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

主编单位：江西强发科技有限公司、江西省建材产品质量监督检验站有限公司

参编单位：江西虔塑管业有限公司、江西省建材科研设计院有限公司

主要起草人：华敦锋  李荣付  李文  曹振杰  严水明  黄成  万成龙  李像  张淑萍  夏璐  刘俊  李滔明

HDPE纳米三维防锥合金管

- 范围

本标准规定了HDPE纳米三维防锥合金管材的术语和定义、符号、缩略语、原材料、分类与标记、结构型式与连接方式、技术要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存。

本标准适用于长期使用温度在45℃以下的埋地排水、排污和通讯护套管用管材。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1033.1	  塑料  非泡沫塑料密度的测定  第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法

GB/T 2828.1-2012  	计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2918-2018  塑料  试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 3682.1-2018  	塑料  热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定 第1部分：标准方法

GB/T 6111-2018  流体输送用热塑性塑料管道系统  耐内压性能的测定

GB/T 8806  塑料管道系统  塑料部件尺寸的测定

GB/T 9647  热塑性塑料管材  环刚度的测定

GB/T 18042  热塑性塑料管材蠕变比率的试验方法

GB/T 19466.6  塑料  差示扫描量热法（DSC）第6部分：氧化诱导时间（等温OIT）和氧化诱导温度（动态OIT）的测定

GB/T 19472.1  埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统  第1部分：聚乙烯双壁波纹管材

GB/T 21873  橡胶密封件  给、排水管及污水管道用接口密封圈  材料规范

- 术语和定义、符号、缩略语

  - 术语和定义

GB/T 19278-2018界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

    - 公称尺寸DN/ID  nominal size DN/ID

管材内径尺寸的名义数值。

    - 外径de  outside diameter

在管材上（不包括承口、插口）任一处横断面外径的测量值。

    - 平均外径dem  mean outside diameter

在管材上（不包括承口、插口）任一横断面的外圆周长除以3.142（圆周率）所得的值。

    - 内径di  inside diameter

在管材（不包括承口）的任一处垂直轴向横断面的内径测量值。

    - 平均内径dim  mean inside diameter

在管材（不包括承口）的同一截面处相互垂直的两个或多个内径测量值的算术平均值。

    - 层压壁厚e  wall thickness of the inside layer

管材波纹之间凸起部位的总厚度（见图1）。

    - 内层壁厚e1  wall thickness of the inside layer under a hallow section

管材波纹处内壁任一处的厚度（见图1）。

    - 外层壁厚e2  wall thickness of the outside layer

管材外包覆层任一处的厚度（见图1）。

    - 有效长度L  effective length

管材总长度与其承口插入深度的差。

    - 最小接合长度Amin  minimum length of engagement

连接密封处与承口内壁圆柱端接合长度的最小允许值（见图2）。

    - 公称环刚度SN  nominal ring stiffness

环刚度的名义值，通常是一个便于使用的圆整数，表示环刚度的最小规定值。

  - 符号

- 表1中的符号适用于本文件。

- 表1  符号

| 符号 | 名称 |
| --- | --- |
| A min | 最小接合长度 |
| Dim,min | 承口最小平均内径 |
| DN/ID | 以内径表示的公称尺寸 |
| de | 外径 |
| dem | 平均外径 |
| di | 内径 |
| dim | 平均内径 |
| dim,min | 最小平均内径 |
| e | 层压壁厚 |
| e min | 最小层压壁厚 |
| e1 | 内层壁厚 |
| e1,min | 最小内层壁厚 |
| e2 | 外层壁厚 |
| e2,min | 最小外层壁厚 |
| L | 管材有效长度 |

  - 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

HDPE                        	高密度聚乙烯（High density polyethylene）

MFR                         	熔体质量流动速率（Melt mass-flow rate）

OIT                         	氧化诱导时间（Oxidation induction time）

SN                       	公称环刚度（Nominal ring stiffness）

TIR                       	真实冲击率（True impact rate）

- 原材料

  - 概述

生产管材所用的原材料应以高密度聚乙烯（HDPE）树脂为主，可加入为提高管材性能所需的改性剂。

  - 高密度聚乙烯（HDPE）树脂

高密度聚乙烯（HDPE）树脂的性能应满足表2的规定。

- 表2  高密度聚乙烯（HDPE）树脂性能

| 序号 | 项目 |  | 要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内压试验a | 80℃，3.9MPa（环应力），165h | 无破坏、无渗漏 | GB/T 6111-2018 采用 A型密封头 |
|  |  | 80℃，2.8MPa（环应力），1000h |  |  |
| 2 | 熔体质量流动速率MFR(190℃，5kg)/(g/10min) |  | ≤1.6 | GB/T 3682.1-2018 |
| 3 | 密度/(kg/m3) |  | ≥930 | GB/T 1033.1 |
| 4 | 氧化诱导时间OIT(200℃)/min |  | ≥20 | GB/T 19466.6 |
| a 用该原材料挤出的实壁管进行试验。 |  |  |  |  |

  - 回用料

允许使用不超过10%的来自本厂生产的同种管材的HDPE清洁回用料，所生产的管材应符合本标准的要求。不应使用外部回收料。

  - 内双峰膨胀皮圈

内双峰膨胀皮圈应符合GB/T 21873的要求。

- 分类与标记

  - 分类

- 管材按公称环刚度等级分类，见表3。

- 表3  公称环刚度等级

| 级别 | SN8 | SN10 | SN12.5 | SN16 | SN20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称环刚度（kN/m2） | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 |

  - 标记

    - 标记图示

标准编号

公称环刚度等级

公称尺寸

产品名称

    - 标记示例

- 公称尺寸为300mm，公称环刚度等级为SN8的HDPE纳米三维防锥合金管材标记为：

HDPE纳米三维防锥合金管材 DN/ID300 SN8 T/JXBMIF XXX-20XX

- 管材结构与连接方式

  - 管材结构

管材结构如图1所示。

注：

e——层压壁厚；

e1——内层壁厚；

e2——外层壁厚；

di——内径；

de——外径；

Di——承口内径；

L——管材有效长度；

1——管材内层；

2——管材中间层；

3——管材外层。

图1  管材结构示意图

  - 连接方式

管材使用内双峰膨胀皮圈弹性密封连接方式，如图2所示。

A——接合长度；

1——内双峰膨胀皮圈。

图2  管材连接示意图

- 技术要求

  - 颜色

管材各层的颜色应均匀一致，外层一般为黑色，中间层一般为墨绿色，内层一般为黄色。其他颜色可由供需双方商定。

  - 外观

- 管材各层表面不允许有气泡、凹陷、明显的杂质和不规则波纹等其他明显缺陷，管材的两端应平整并与轴线垂直。

  - 规格尺寸

    - 长度

管材的有效长度L一般为6m，其他长度由供需双方协商确定。管材的有效长度不应有负偏差。

    - 其他尺寸

- 管材的最小平均内径dim,min，最小层压壁厚emin，最小内层壁厚e1，min，最小外层壁厚e2，min，最小接合长度Amin均应符合表4的规定，且承口的最小平均内径Dim，min应不大于管材插入端的最大平均外径。管材的其他尺寸由生产厂商确定。

- 表4  管材的尺寸                              单位为mm

| 公称尺寸 DN/ID | 最小平均内径 dim,min | 最小层压壁厚 emin | 最小内层壁厚 e1，min | 最小外层壁厚 e2，min | 最小接合长度 Amin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 195 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 120 |
| 300 | 294 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 155 |
| 400 | 392 | 2.3 | 1.5 | 1.3 | 155 |
| 500 | 490 | 3.0 | 2.4 | 1.8 | 170 |
| 600 | 588 | 3.5 | 2.6 | 2.0 | 200 |
| 800 | 785 | 4.5 | 2.8 | 2.4 | 200 |

  - 物理力学性能

管材的物理力学性能应符合表5的规定。

- 表5  管材的物理力学性能

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 环刚度/(kN/m2) | SN8 | ≥8 |
|  | SN10 | ≥10 |
|  | SN12.5 | ≥12.5 |
|  | SN16 | ≥16 |
|  | SN20 | ≥20 |
| 冲击性能 TIR/% |  | ≤10 |
| 环柔性 |  | 管材无破裂、管壁无脱开，内壁无反向弯曲 |
| 烘箱试验 |  | 无分层、无开裂 |
| 密度/(kg/m3) |  | ≤1180 |
| 氧化诱导时间（200℃）/min |  | ≥30 |
| 蠕变比率 |  | ≤4 |

  - 系统适用性

- 系统适用性要求应符合表6的规定。

- 表6  系统适用性要求

| 试 验 条 件 | 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 条件B：径向变形 连接密封处变形5% 管材变形10% 温度（23±2）℃ | 内部静液压（15min） 0.005MPa | 无泄漏 |  |
|  | 内部静液压（15min） 0.05MPa | 无泄漏 |  |
|  | 内部负气压（15min） —0.03MPa | ≤—0.027MPa |  |
| 条件C：角度偏转 DN/ID≤300：2º 300＜DN/ID≤600：1.5º DN/ID＞600：1º 温度（23±2）℃ | 内部静液压（15min） 0.005MPa | 无泄漏 |  |
|  | 内部静液压（15min） 0.05MPa | 无泄漏 |  |
|  | 内部负气压（15min） —0.03MPa | ≤—0.027MPa |  |

- 试验方法

  - 试样的状态调节

- 除另有规定外，试样应按GB/T 2918-2018的规定，在23℃±2℃条件下，对试样进行状态调节和试验，

- 状态调节时间不应少于24h，当管材DN/ID＞600mm时状态调节时间应不少于48h。

  - 颜色和外观

按GB/T 19472.1中8.2的规定进行。

  - 规格尺寸

    - 长度

按GB/T 8806的规定进行。

    - 平均内径

按GB/T 19472.1中8.3.3的规定进行。

    - 壁厚

按GB/T 19472.1中8.3.4的规定进行。

    - 接合长度

按GB/T 19472.1中8.3.6的规定进行。

  - 环刚度

按GB/T 9647的规定进行。

  - 冲击性能

按GB/T 19472.1中8.5的规定进行。

  - 环柔性

按GB/T 19472.1中8.6的规定进行。

  - 烘箱试验

按GB/T 19472.1中8.7的规定进行。试验温度（110±2）℃，试验时间30min。

  - 密度

按GB/T 1033.1中A法的规定进行，管材内层、中间层及外层分别测定，取最大值。

  - 氧化诱导时间

试验按GB/T 19466.6的规定进行，管材内层、中间层及外层分别测定，取最小值。

  - 蠕变比率

按GB/T 18042的规定进行。试验条件为（23±2）℃，计算并外推至两年的蠕变比率。

  - 系统的适用性

按GB/T 19472.1中附录C的规定进行，试验参数见表6。

- 检验规则

  - 组批

同一批原材料，同一配方和工艺情况下生产的同一规格管材为一批，管材公称尺寸≤500mm时，每批数量不超过60t，如果生产7d尚不足60t，则以7d产量为一批；管材公称尺寸＞500mm时，每批数量不超过300t，如果生产30d尚不足300t，则以30d产量为一批。

  - 出厂检验

    - 出厂检验项目为颜色、外观、规格尺寸、环刚度、环柔性、烘箱试验和氧化诱导时间。

    - 7.1、7.2和7.3中除层压壁厚、内层壁厚和外层壁厚外检验按GB/T 2828.1-2012的规定进行抽样，采用正常检验一次抽样方案，按一般检验水平Ⅰ，接收质量限（AQL）4.0。抽样方案见表7。

- 表7  抽样方案                               单位为根

| 批量N | 样本大小n | 接收数Ac | 拒收数Rc |
| --- | --- | --- | --- |
| 2～15 | 2 | 0 | 1 |
| 16～25 | 3 | 0 | 1 |
| 26～90 | 5 | 0 | 1 |
| 91～150 | 8 | 1 | 2 |
| 151～280 | 13 | 1 | 2 |
| 281～500 | 20 | 2 | 3 |
| 501～1 200 | 32 | 3 | 4 |
| 1 201～3 200 | 50 | 5 | 6 |
| 3 201～10 000 | 80 | 7 | 8 |

    - 在按9.2.2规定检验合格的样品中，随机抽取足够的样品进行环刚度、环柔性、烘箱试验和氧化诱导时间试验；并按8.3.3的要求分别不少于三次对7.3中的层压壁厚、内层壁厚和外层壁厚进行测量，取最小值。

  - 型式检验

型式检验项目为第7章规定的全部技术要求项目。一般情况下每两年进行一次型式检验。若有以下情况之一时，应进行型式检验：

a) 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

b) 产品的结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c) 因任何原因产品停产一年，恢复生产时；

d) 出厂检验结果与最近一次型式检验结果有较大差别时。

  - 判定规则

- 7.1、7.2和7.3中除层压壁厚、内层壁厚和外层壁厚外，任一项不符合表7的规定时，判该批为不合格批。7.3中的层压壁厚、内层壁厚和外层壁厚以及7.4中有一项达不到规定指标时，再按9.2.2抽取方案抽取的合格样品中再抽取双倍样品进行该项的复验，如仍不合格，判该批为不合格批。

- 标志、运输和贮存

  - 标志

产品上至少应有下列永久性标志：

a) 按5.2规定的标记；

b) 生产厂名和商标；

c) 生产日期。

  - 运输

- 产品在装卸运输时，不应受剧烈撞击、抛摔和重压。

  - 贮存

    - 管材应按类型、规格、等级分类堆放。

    - 管材堆放场地应平整，堆放应整齐，堆放高度不应超过4m，远离热源，不应曝晒。